Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Úprava povrchu části MK ve Svatavě (1. část Podlesí) Svatava – Podlesí úsek MK - 011C

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DÍLA Technická specifikace

Stavba: Svatava – Podlesí úsek MK - 011c

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DÍLA

A. Předmět díla

Předmětem díla je úprava povrchu části místní komunikace v městysu Svatava (část Podlesí) na pozemku p. č 721 k. ú. Svatava (760021). Rozměry vozovky jsou šíře cca 2,8 m a délka 96m. Důvodem opravy je obnova krytu komunikace. Projektová dokumentace není požadována - obnovou krytu místní komunikace nedojde ke změně nivelity. Sklonové, směrové a výškové poměry komunikace budou zachovány. Tento návrh řeší pouze údržbu krytové vrstvy.

## B. Stávající stav

Nevyhovující stav stávající komunikace, která je za hranou své životnosti - (výtluky, deformace).

Návrh řešení vychází z požadavků investora a předpokládá nezavodněné podloží včetně únosné zemní pláně dle ČSN 73 6133.

C. Návrh řešení.

Dojde k odstranění původního poškozeného krytu komunikace včetně reprofilaci povrchu pro vyrovnání nivelity a provedení přípravy na napojení na stávající komunikaci a sjezdy. Veškeré vybourané hmoty budou odvezeny na řízenou skládku včetně skládkovného, nebo do recyklačního centra. Modul přetvárnosti Edef2 připravené podkladní vrstvy musí být min. 80MPa.  Provede se výšková úprava znaků inženýrských sítí, infiltrační postřik a případně vyrovnávky z ACP 16+ 50/70. Na takto připravený povrch bude položena obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ 50/70. Následně bude ošetřena pracovní spára asfaltovou zálivkou a zřízeny krajnice z asfaltového recyklátu v šíři 0,2m

D. Dopravní značení

DIO -  práce v obci, uzavírka komunikace.

E. Parametry, zkoušky

Práce budou prováděny především dle ČSN 73 6121, TP 170, TKP 7.

F. Orientační výpis předpokládaných činností

| ÚRS | Položka | jednotka | množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 111301111 | Strhnutí travního drnu | M2 | 38 |
| 113107141 | Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm | M2 | 273 |
| 113108441 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva | M2 | 273 |
| 566201111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 | M2 | 273 |
| 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm | Ks | 3 |
| 573191111 | Postřik živičný infiltrační kationaktivní emulzí množství do 1 kg/m2 | M2 | 273 |
| 565131111 | Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP16+ tl. 50mm | M2 | 30 |
| 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+(ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemod. asfaltu | M2 | 273 |
| 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 5,5 |
| 569911131 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 50mm | M2 | 38 |
| 919122111 | Těsnění spár zálivkou za tepla | M | 5,5 |
| 913121110 | Dopravní značení po dobu výstavby včetně případného řízení dopravy pracovníky. | soubor | 1 |
| 99 | skládkovné a přesuny hmot (dle výkazu výměr) |  |  |

G. Příloha foto