**Příloha č. 2 Zadávací dokumentace**

**Technická specifikace pro sportovní vpichovaný koberec**

**„Víceúčelové hřiště v obci Libá“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Účastník:** | |
| Název: | [doplní účastník] |
| Sídlo: | [doplní účastník] |
| IČ: | [doplní účastník] |

**Parametry pro sportovní vpichovaný koberec:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace** | **Splňuje**  **ANO / NE** | **Nabízený parametr** |
| Koberec z UV stabilního polypropylenu vyplněný křemičitým pískem pro sportovní účely. | [ANO / NE] | [doplní dodavatel] |
| Koberec bude vpichovaný s impregnovanou rubovou stranou, **Zadavatel nebude akceptovat technologii všívání!** | [ANO / NE] | [doplní dodavatel] |
| Celoplošná vodopropustnost min. 5200 mm/hod. | [ANO / NE] | [doplní dodavatel] |
| Gramáž bez písku min. 1560 g/m2. | [ANO / NE] | [doplní dodavatel] |
| Celková tloušťka 18 mm. | [ANO / NE] | [doplní dodavatel] |
| Rychlost pro tenis: 1 (velmi pomalý). | [ANO / NE] | [doplní dodavatel] |
| Sportovní povrch byl testován a je v souladu s normou ČSN EN 15330-2: Povrchy pro sportoviště – Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití – Část 2: Specifikace pro textilní povrchy. | [ANO / NE] | [doplní dodavatel] |
| Dodaný sportovní povrch musí být příjemný na pohyb sportovce, musí umožňovat mírný skluz noze a rotační pohyby při prudkých změnách polohy sportovce. Sportovní povrch bude mít ideální a přesný odraz ve všech místech hřiště. Umělý koberec musí být velice hustý a bude vyroben z materiálu s vysokou UV stabilitou, což mu bude zaručovat dlouhou životnost. | [ANO / NE] | [doplní dodavatel] |

***Poznámka:***

*Odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro hodnocení nutné doplnit číselnou hodnotu, minimálně však v hodnotách uvedených jako požadavek zadavatele.*

V [doplní účastník] dne [doplní účastník] 2024

……………………………………………………….

*Jméno, podpis a funkce osob/y oprávněných/é*

*jednat jménem či za účastníka*

[doplní účastník]