Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název:

Návrh opravy

Objednavatel:

Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Objekt:

Opěrná zeď, ulice Dukelských Hrdinů – lokalita 18, Jáchymov

Dalovice dne 26.07.2010                                             Ing. Stanislav Vonka

I. Stávající stav

Opěrná zeď je vybudována u komunikace Dukelských Hrdinů a zabezpečuje komunikaci ulice Husova a přilehlý svah nad ulicí Dukelských Hrdinů. Celková délka opěrné zdi je 56 350 mm. Výška opěrné zdi kolísá od 0 mm v severozápadní části po nejvyšší úroveň 3 600 mm, přibližně uprostřed zdi, až po úroveň 2030 mm v jihovýchodní části zdi. V této části zeď navazuje na stávající zeď z kamenného zdiva.

Vlastní opěrná zeď byla původně vystavěna z neopracovaného kamene z místních zdrojů. Jednotlivé kameny byly ukládány do vápenopísčité malty, s velkým obsahem písčitých součástí. Povrch opěrné zdi je silně degradovaný a zeď vykazuje významné až havarijní poruchy.

II. Návrh opravy

Oprava bude provedena následujícím postupem:

- Ocelové zábradlí a římsa na koruně zdi bude mechanicky odbourána.

- Z povrchu zdi bude mechanicky odstraněna cementová omítka, včetně jemnozrnného betonu. Kamenný povrch zdi bude vyčištěn.

- Kaverny, ve kterých došlo k vypadnutí jednotlivých kamenů, budou vyplněny betonovými plombami z betonu B 30 V8 T100.

- Na povrch celé zdi bude přikotvena ocelová síť o průměru 6 mm s oky 100 x 100 mm pomocí chemických kotev.

- V úrovni 1 500 mm nad terénem bude ocelová síť zesílena ocelovými pruty pro vytvoření skrytého žebra.  Skryté žebro bude tvořeno 2 ocelovými pruty průměru 20 mm. Začátek skrytého žebra bude ve vzdálenosti 10 025 mm od severozápadního rohu zdi a jeho celková délka bude  24 140 mm.

- Ve skrytém žebru budou v osové vzdálenosti 2 000 mm provedeny zemní kotvy o předpokládané délce 3 000 mm.

- Přes síť  bude aplikován torkretový beton B 30 V8 T100 v tloušťce 100 mm.

- Celý povrch zdi  bude opatřen ochranným hydrofobním nátěrem.

- U paty zdi budou provedeny vývrty pro odvodnění, o průměru 150 mm, v osových vzdálenostech 3 000 mm.

- Na korunu zdi bude vybetonována nová železobetonová  římsa, která bude  přikotvena do hlavy zdi pomocí ocelových trnů.

- Na římsu bude přikotveno původní natřené kovové zábradlí.

II.1 Doprovodné práce

V rámci opravy bude provedeno vyspádování chodníku u ulice Dukelských Hrdinů směrem od opěrné zdi. U komunikace Husova bude provedeno v horní úrovni zdi odvodnění pomocí odvodňovacích betonových žlabů.

II.2 Poměry staveniště

Přístup na staveniště je umožněn po  komunikaci Dukelských Hrdinů a Husova.

III. Dopravní opatření

Při opravě opěrné zdi je nutné zneprůjezdnit jeden jízdní pruh v ulici Dukelských Hrdinů po celé délce opěrné zdi.

Dalovice  dne 26.07.2010                                                         Ing. Stanislav Vonka