Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název:

Stavebně – technický průzkum

Objednavatel:

Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Objekt:

Opěrná zeď, ulice Dukelských Hrdinů– lokalita 18, Jáchymov

Dalovice dne 26.07.2010                                             Ing. Stanislav Vonka

- Úvod

Na základě Smlouvy o dílo č. 5J/09 a Dodatku č. 1 na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu  „Zabránění sesuvů svahů a sanace opěrných zdí v Jáchymově“, byl Kanceláří stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice proveden stavebně – technický průzkum opěrné zdi v lokalitě 18, ulice Dukelských Hrdinů v Jáchymově.

II. Stavebně – technický průzkum stavebního stavu

Opěrná zeď je vybudována u komunikace Dukelských Hrdinů a zabezpečuje komunikaci ulice Husova a přilehlý svah nad ulicí Dukelských Hrdinů. Celková délka opěrné zdi je 56 350 mm. Výška opěrné zdi kolísá od 0 mm v severozápadní části po nejvyšší úroveň 3 600 mm, přibližně uprostřed zdi, až po úroveň 2030 mm v jihovýchodní části zdi. V této části zeď navazuje na stávající zeď z kamenného zdiva.

Vlastní opěrná zeď byla původně vystavěna z neopracovaného kamene z místních zdrojů. Jednotlivé kameny byly ukládány do vápenopísčité malty, s velkým obsahem písčitých součástí nebo pouze jen do písčitojílovitého lože. Tato malta byla neúnosná a docházelo k její rychlé degradaci, drolení a samovolnému vypadávání. Z těchto důvodů byla v pozdější době zeď zesílena na líci betonovou vrstvou. Vrstva byla tvořena prostým jemnozrnným betonem, který byl nalit do předsazeného dřevěného bednění. Tloušťka betonové vrstvy je cca 20 – 30 mm. Na tuto betonovou vrstvu byla dále aplikována cementová povrchově neupravená jemnozrnná omítka v tloušťce cca 20 mm a to prostým naházením. V době zpracování projektové dokumentace se tato omítka nachází převážně v jihovýchodní části zdi.  Omítka je povrchově neporušená, pouze se slabými vlasovými trhlinami, přídržnost je vyhovující. U paty zdi vlivem klimatického zatížení dochází k jejímu samovolnému opadávání. Vlastní betonová vrstva, omítka i částečně kamenná zeď je narušena rozvolněnými pracovními sparami. Rozvolnění pracovních spar dosahuje tloušťky až 20 mm. V severozápadní části opěrné zdi, která zabezpečuje komunikaci Husova, dochází k silné degradaci omítky, betonové vrstvy i kamene opěrné zdi. Degradace je způsobena zatékáním povrchové vody z přilehlé komunikace. Vlivem této degradace dochází k samovolnému opadávání betonové vrstvy a samovolnému vypadávání jednotlivých kamenů. Kaverny dosahují rozměrů cca 1 000 x 500 mm a dosahují hloubky až 300 – 400 mm. Původní malta po odpadnutí betonové vrstvy je dále vystavena klimatickému zatížení a je drolivá a zcela nesoudržná. Zbylá část opěrné zdi je potrhaná svislými a vodorovnými trhlinami o tloušťce 30 mm a hloubce až 100 mm. V asfaltovém krytu ulice Husova se nacházejí trhliny do šířky 5 mm, které svědčí o postupném vybočování opěrné zdi ze svislého směru.

II.1.1 Koruna zdi

Na koruně zdi byla osazena železobetonová římsa. Spáry mezi jednotlivými bloky jsou rozvolněné. U uložení římsy dochází k zachycení náletové vegetace. V jihovýchodním úseku dochází k povrchové degradaci římsy a samovolnému odpadávání horní pohledové části.

II.1.2 Odvodnění zdi

Zeď byla dodatečně odvodněná náhodně provedenými vrtanými otvory o průměru 100 mm. Jeden odvodňovací otvor byl zajištěn odvodňovací betonovou trubkou. Odvodňovací otvory jsou znečištěné, s minimální funkčností.

II.1.3 Ostatní zařízení

Na koruně zdi je umístěno ocelové zábradlí, u ukončení betonové římsy byl vybudován betonový obrubník pro zajištění asfaltového krytu vozovky. .

II.1.4  Dřeviny v blízkosti objektu

V blízkosti objektu opěrné zdi se nenacházejí vzrostlé náletové dřeviny.

III. Klasifikace zjištěných poruch

Poruchy opěrné zdi jsou ve smyslu směrnice „Pokyny pro hodnocení stavebních konstrukcí“ klasifikovány jako významné a v severozápadní části zdi havarijní, které snižují hospodárnou životnost a užitnou jakost. U části opěrné zdi hrozí zřícení, její statika je vážně ohrožena.

Dalovice dne 26.07.2010                                                             Ing. Stanislav Vonka